Декоративное покрытие

«ANTICHE TERRE FIORENTINE»

эффект античных стен

Описание: Antiche Terre Fiorentine (ATF) – декоративная краска, позволяющий возвратиться к красоте престижных, благородных стен, предложенных итальянскими мастерами античного периода. Дело в том, что в это время стены под покраску грунтовали известью, которая в последствии проступала через финишный слой краски создавала эффект неоднородности покрытия. Такой же эффект позволяет получить и  декоративная краска ATF.

Покрытие ATF на водной основе, без запаха, легко моется, не выцветает под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Область применения:   Покрытие ATF наносится на внутренние поверхности поме-щений любого типа (частные квартиры, офисы,  банки, концертные залы, бары, рестораны гостиницы, больницы, школы и т.д.).

Подготовка поверхности: При  подготовке поверхности для нанесения ATF недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание ATF.

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие ATF  используется грунтовка Fondo ATF белого цвета, которая наносится в два слоя (разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на  20-25% для второго слоя). Время межслойной сушки зависит от вида поверхности, в среднем составляет  3-5 часов.

Подготовка покрытия: Покрытие ATF поставляется в виде белой пастообразной смеси. Чтобы добиться желаемого оттенка, необходимо добавить специальный краситель Toner ATF (в количестве от ¼ до 3 штук) в базовый продукт ATF и перемешать. Не размешивайте ATF механическими миксерами, во избежание разбития белых частичек, находящихся в базе.

Сейчас коллекция Toner ATF представлена 48-ми различными красителями.

Нанесение: Отколерованная база ATF наносится на подготовленную под покраску поверхность при помощи специальной кисти, короткими штрихами. Единовременно рекомендуется наносить 1-2 м2. Через 5-7 минут после нанесения когда белые “частички” краски слегка влажные, а основной цвет (фон) подсох, их (“частички”)  растягивают специальным шпателем.

Высыхание:

- на отлип - 2 часа.

- окончательное  - 1 сутки.

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механическим способом.

Расфасовка:

Fondo ATF (грунтовка ) – 2,5л.

Antiche Terre Fiorentine ( база ) –2,5л.

Toner ATF (колорант для Antiche Terre Fiorentine) – 250 мл.

Расход комплекта: Представленного выше комплекта декоративной краски ATF хватит для покраски 20 м2  поверхности.

Уход, хранение, нанесение:  Уход за покрытием ATF производиться с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения  +5ºС.