Декоративное покрытие

# ANTICHE TERRE FIORENTINE

# «ORI e ARGENTI»

Описание: АTF «ORI e ARGENTI» это новый материал c переливами золотого (ORI) или серебряного (ARGENTI) цветов, в сочетании с выбранным одним или несколькими цветами.

Покрытие АTF «ORI e ARGENTI» на водной основе, без запаха, быстро сохнет, легко моется, не выцветает под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Область применения: АTF «ORI e ARGENTI» наносится на внутренние поверхности  помещений любого типа (частные квартиры, офисы, банки, концертные залы, бары, рестораны, гостиницы, больницы и т.д.).

Подготовка поверхности: При  подготовке поверхности для нанесения ATF «ORI e ARGENTI», недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание ATF «ORI e ARGENTI»

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие АTF «ORI e ARGENTI» используется грунтовка Fondo ATF  белого цвета с большим содержанием кварцевого песка,  благодаря чему обеспечивается идеальное сцепление базы АTF с окрашиваемой поверхностью. Перед нанесением грунтовку Fondo ATF  следует разбавить водой на 25-30% для первого слоя и на  20-25% для второго слоя. Время высыхания между слоями 3 часа.

Подготовка покрытия: Покрытие АTF «ORI E ARGENTI» поставляется в виде двух компонентов (база – ATF OPACO и люминесцентная паста - Preziosi ORI (золото) или Preziosi ARGENTI (серебро).

Чтобы добиться желаемого оттенка надо добавить один из выбранных колорантов Тoner ATF в базовый продукт (АTF OPACO) и перемешать.

Нанесение: Декоративное покрытие АTF «ORI e ARGENTI» наносится на окрашиваемую поверхность специальным пластиковым шпателем. На шпатель (не перемешивая!) накладывается заколерованная база ATF OPACO и люминесцентная паста Preziosi ORI (золото) или Preziosi ARGENTI (серебро) в соотношении 2:1. Материал наносится на стену хаотичными разнонаправленными мазками, после чего этим же шпателем разравнивается, закрывая открытые участки поверхности.

Высыхание:

- на отлип - 2 часа.

- окончательное - 1 сутки.

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически.

Расфасовка:

ATF ОPACO (база) - 2,5л.

Fondo ATF (грунтовка) - 2,5л.

Preziosi ORI / ARGENTI (Люминесцентная паста) - 1,25 л.

Toner ATF (колорант) – 250 мл.

Расход комплекта: Представленного выше комплекта декоративной краски АTF «ORI e ARGENTI» хватит для покраски 15 м2  поверхности.

Уход, хранение, нанесение:  Уход за покрытием АTF «ORI e ARGENTI»  производиться с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения  +5ºС.