ATF EFFETTI

(АТФ ЭФФЕТИ)

Описание: Новое декоративное покрытие ATF EFFETTI представляет собой исключительные и элегантные декоративные оттенки различных цветов, с необычными вкраплениями, цвет которых согласован по тону и «глубине» с общим оттенком выбранного цвета. Благодаря этому, в конечном результате, достигается эффект трехмерной глубины рисунка. Вы можете выбрать, великолепный матовый вариант (Effetti), или переливчатый, сверкающий. Еще более красивый в лучах света –вариант с эффектом перламутра (Effeti Perlage)

Область применения: Покрытие ATF EFFETTI наносится на внутренние поверхности помещений любого типа (частные квартиры, офисы,  банки, концертные залы, бары, рестораны гостиницы, больницы, школы и т.д.).

Подготовка поверхности: При  подготовке поверхности для нанесения ATF EFFETTI недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание ATF EFFETTI.

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие ATF Effetti  используется грунтовка Fondo ATF, белого цвета. Для покрытия Effeti Perlage необходимо использовать грунтовку Fondo Iridescenti заколерованную с помощью красителей Toner ATF, в тот же цвет, что и финишное покрытие. В любом случае грунтовка наносится в два слоя  (разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на  20-25% для второго слоя). Время высыхания между слоями 3 часа

Подготовка покрытия: Рассмотрим сначала матовый вариант покрытия (Effetti):

Чтобы добиться желаемого цвета основного цвета необходимо добавить в базу Antiche Terre Fiorentine один из 48 специальных красителей Toner ATF, в количестве до 3-х штук. Для получения цветных вкраплений в финишном слое нужно так же в базу Antiche Terre Fiorentine добавить один из 13 красителей EFFETTО. Полученную массу перемешать ручным способом. Не использовать миксер, во избежание разбития цветных частичек находящихся в базе.

Если вы хотите получить вариант с эффектом перламутра (Effeti Perlage), то поступать необходимо следующим образом:

В базу ATF Iridescenti, необходимо добавить три красителя: 1-ый – Toner ATF для колеровки основного фона (1 из 48) , 2-ой – краситель EFFETO для добавления цветных вкраплений (1 из 13), 3-ий –перламутровый порошок Perla di Luce для придания блеска (1 из 6). Полученную массу перемешать ручным способом. Не использовать миксер, во избежание разбития цветных частичек находящихся в базе.

Нанесение: Отколерованная база ATF EFFETTI наносится на подготовленную поверхность при помощи специальной кисти короткими штрихами. Единовременно рекомендуется наносить 1-2 м2. Через 5-7 минут после нанесения когда белые частички слегка влажные, а основной цвет (фон) подсох, их растягивают специальным шпателем.

Высыхание:

- на отлип - 2 часа.

- окончательное  - 1 сутки.

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически.

Расфасовка:

Fondo ATF или Fondo Iridescenti (грунтовка ) – 2,5л.

#### Antiche Terre Fiorentine

ATF Iridescenti (база)–2,5л.

Toner ATF  – 250 мл.

EFFETO – 250 мл

Perla di Luce –300 гр.

Расход комплекта: Представленного выше комплекта декоративной краски ATF EFFETTI хватит для покраски 20 м2  поверхности.

Уход, хранение, нанесение:  Уход за покрытием ATF EFFETTI производиться с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения  +5ºС.