CARAMEL

Флоковое покрытие с широкой цветовой гаммой.

Простое в нанесении покрытие, отличающееся богатым выбором расцветок. Идеальное решение для школ, больниц, общественных зданий, офисов, т.е. помещений с большой проходимостью и повышенными требованиями к гигиеничности и износостойкости.

Флоки (их еще называют Чипсы) - акриловые частички различного размера и цвета. Комбинируя эти частички между собой можно получить флоковые смеси с поистине безграничным количеством вариантов цвета и оттенка. Обычно смеси уже подобраны и представлены в каталогах, но если Вас не устраивают готовые сочетания возможно их индивидуальное изготовление.

Данная коллекция содержит 34 цветовые комбинации, что позволяет решать любые, подчас весьма смелые задачи в области колористики.

Свойства 
 
Высокая ремпригодность и стойкость к внешним воздействиям

Преимущества 
 
Для нанесения не требуется идеального выравнивания стен. 
См. Нанесение

Техническая информация 
 
Для нанесения флоков Вам понадобятся: 
1. Флоковая смесь (выбирается по каталогу) - 150-200 гр. на 1 кв. м. 
2. Компрессор с флоковым пистолетом (обычно берется напрокат) 
3. Клеевая основа Modilux (служит базовым слоем) 
4. Специальный лак Poliver (матовый или глянцевый), закрепляющий композицию.

Данный вид покрытий на основе водной дисперсии не имеет запаха, очень легок в нанесении и содержании, а также отличается высокой устойчивостью. Флоковое покрытие включает в себя 3 компонента:

- акриловая база на водной основе с замедленным высыханием (200г/кв.м.);

- традиционные флоки, равномерно наносимые на влажную основу (180г/кв.м. и 200г/кв.м. для мелких флоков);

- акриловый матовый или сатиновый лак, наносимый для защиты поверхности и придания ей окончательного вида (100г/кв.м.).

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Новые или старые основания должны быть сухими, однородными, непористыми. (Наложение грунтовки обязательно). Их подготовка и условия нанесения должны соответствовать действующим нормам.

NB:

- темные поверхности перед нанесением светлого базового слоя необходимо обязательно изолировать;

- для хорошей подготовки абсорбирущей поверхности, для получения однородности базы и равномерности распределения флоков, нанести грунтовку и дать ей высохнуть

- очистить от пыли и жирных пятен старые поверхности

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

Положить на пол у стены пленку шириной в 1 метр, чтобы собрать излишки флоков для их повторного нанесения;

- во избежание статического эффекта, для сбора металлизированных флоков использовать не полиэтиленовую пленку, а бумажное покрытие;

- не топтать осыпавшиеся флоки, которые возможно использовать повторно;

НАНЕСЕНИЕ БАЗЫ

База MODILUX накладывается равномерным густым слоем (200г/кв.м.) валиком с коротким ворсом. Базу разводить водой не требуется, т.к. она готова к употреблению. Рабочее время сохранения адгезионных свойств базы составляет 40 мин. ( при температуре 20 С, нормальной влажности и отсутствии сквозняков). Тон базы должен соответствовать самому светлому в смеси флоков цвету. Колеровать базу можно колорантами серии PURCOLOR ( B или С). Для очень темных насыщенных тонов рекомендуется исрпользовать базу MODILUX 0.

Примечание: Для лучшего нанесения флоков, необходимо замедлить время высыхания базы следующим образом:

- наносить базу снизу вверх, проверяя, хорошо ли нанесена база в местах стыка панелей (стенок);

- избегать источников тепла и сквозняков;

НАНЕСЕНИЕ ФЛОКОВ

Для достижения лучшей сопротивляемости истиранию мы создали материал на основе поливинила и минеральных добавок. Наши флоки прекрасно прикрепляются к большинству материалов, имеющих в своей основе водную дисперсию. Используя предлагаемый нами специальный пистолет для напыления флоков наносить флоки на ещё влажную базу на расстоянии 50 см от стены, до максимального насыщения.

Для равномерного прилипания флоков, необходимо:

- отрегулировать давление пистолета на 1-2 атм.;

- убедиться, что основа не абсорбировала базовый слой, и что база нанесена равномерно;

- распылять флоки, направляясь снизу вверх. Во избежание проявления стыков между участками необходимо прекращать распыление за 15 см от линии стыка.

ОБРАБОТКА ФЛОКОВОГО ПОКРЫТИЯ

После того, как база и флоковое покрытие подсохнут нужно пройтись щеткой по поверхности для удаления излишек флоков. 
По покрытиям с металлизированными флоками пройтись не щёткой, а каучуковым валиком. 

ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ

На сухое флоковой покрытие кистью или валиком нанести равномерный слой лака (100г/кв.м.). Для создания особо матовых стен рекомендуется использовать лак POLIVER MAT :
Следить за тем, чтобы лак не скапливался у плинтусов. 
После использования инструменты промываются водой. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

На стене материал не горюч. Хранение в оригинальной упаковке 6 месяцев в месте, защищённом от сырости и мороза. Покрытие легко моется.

| SUPRIM 200 (пропитка-грунтовка) |
| --- |
| Расход | 1 л/15м2 |
| Время высыхания | 1 час |
| База MODILUX |
| Расход | 200- 250 г/м2 |
| Сохраняет клеящие свойства | до 20 мин. |
| Флоки |
| Расход | 200- 250 г/м2 |
| Лак POLIVER |
| Расход | 120-150 г/м2 |
| Высыхание на прикасание | 3 часа |
| Полное высыхание | 72 часа |