ФЛОКИ

(PAT'S DECO)

ОПИСАНИЕ: Трехслойное флоковое покрытие. Более 700 расцветок. Комплект:  база, флоки, лак.

PAT'S DECO - производитель

| УПАКОВКА: | Комплекты на 25 м2, 50 м2 и 100 м2: Акриловая база. Разноцветные флоки. Акриловый лак. |
| --- | --- |
| РАЗВЕДЕНИЕ: | Акриловая база - готова к применению. Разноцветные флоки - готовы к применению. Акриловый лак - готов к применению. |

НАНЕСЕНИЕ: Светлые тона флоковой краски следует наносить на ровно прокрашенную, без пятен, белую поверхность, темные тона - на ровно прокрашенную, без цветовых пятен поверхность схожего оттенка.

Перед нанесением необходимо открыть упаковку флоков и тщательно взрыхлить их руками.

Перед началом работ необходимо покрыть пол полосой чистой пленки, шириной не менее 1 м, чтобы можно было  вторично использовать флоки, падающие со стен при напылении.

На предварительно подготовленную акриловой грунтовкой типа PANTEX 900 сухую, чистую и ровную поверхность нанести плотный и равномерный слой акриловой базы. База наносится средневорсным валиком участками 3-5 м2 вертикальными движениями снизу вверх. Нанесение производится минимум двумя мастерами. Первый наносит базу, второй сразу же наносит флоки.

Внимание: Работы производить в прохладном помещении без сквозняков. Чем выше температура, тем быстрее сохнет база.  Температуру в помещении следует сохранять на одном уровне. Не работать при температуре выше +25°С и ниже +5°С.

После нанесения акриловой базы на поверхность в 3-5 м2, необходимо немедленно начинать нанесение флоков. Напылять флоки на влажную базу до полного насыщения поверхности с помощью специального флокового пистолета, заполненного флоками на 3/4.

Флоки наносятся несильным потоком воздуха, под низким и постоянным давлением (не более 2 атмосфер), компрессором с большим ресивером, чтобы флоки не разлетались по сторонам. Всегда начинать нанесение флоков снизу вверх, совершая медленные круговые и перекрестные движения пистолетом, постепенно продвигаясь вверх. Напыление флоков следует производить перпендикулярно стене, на расстоянии 40-50 см от нее. Необходимо собирать упавшие флоки, смешивать их с основной массой неиспользованного материала и затем снова засыпать смесь в пистолет.

Чтобы избежать вертикальных стыков между участками при напылении флоков, на первом участке необходимо оставить с правого края вертикальную полосу базы без флоков, шириной 15-20 см. Затем в этом же направлении покрыть базой новый участок и слегка обновить небольшим количеством базы еще влажную полосу в 15-20 см на первом участке. Сразу же за нанесением базы на втором участке произвести напыление флоков снизу вверх, начав с 15-20 см полосы. Таким же способом продолжать нанесение и дальше.

Время высыхания базы с флоками не менее 12 часов.

После полного высыхания базы наносится акриловый лак. Перед нанесением лака необходимо тщательно очистить поверхность от плохо приклеившихся флоков жесткой щеткой. Лак наносится равномерно в один слой крестообразными движениями, лакировочным валиком и щеткой по углам.

ВЫСЫХАНИЕ:  Полное высыхание 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении нельзя ходить по флокам, падающим на пол, чтобы не раздавить их, так как в этом случае они будут заметно отличаться от основной массы и не смогут быть использованы в дальнейшей работе.

Покрытие можно мыть водой или мыльным раствором спустя 15 дней после нанесения.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.