г. Иваново ул. Крутицкая, 14а

тел. 58-02-08, 92-96-18

e-mail: aragondeco@mail.ru,

www.aragondeco.ru

Lux Decor

Уникальный декоративный эффект:

Декоративное покрытие с ярким насыщенным эффектом состаренных стен и жемчужного отлива. Современная технология капсулирования цвета соединяется со старинными традициями античных дворцовых покрытий. Возможно, именно поэтому, покрытие Lux Decor напоминает шедевры живописи, полные благородства, изящества и света.

Подготовка поверхности:

Подготовленная поверхность должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других ярко выраженных дефектов. При необходимости обработать основание противогрибковой пропиткой Clavel-Fix. Добившись гладкой и ровной поверхности, нанести  пропитку  Муссон и универсальный грунт Suprim-100. После высыхания поверхности (6-12 часов), обработать  поверхность  «мелкой» наждачной бумагой.

Нанесение базового слоя:

Добавьте в базу Lux Decor  Premiere колоранты PurColor Е и перемешайте до получения однородного цвета (для этого можно воспользоваться насадкой на дрель). Для удобства и лёгкости нанесения, Lux Decor Premiere можно разбавить чистой водой на 5-10%. Для нанесения используйте шерстяной валик с коротким ворсом (не более 4 мм). Для получения качественной однородной поверхности, необходимо нанести два базовых слоя. Второй слой Lux Decor  Premiere рекомендуется наносить не ранее, чем через 2-4 часа после нанесения первого.

Нанесение финишного слоя:

После полного высыхания базового слоя, наносится  финишный слой Lux Decor.

Сначала смешайте Lux Decor со специальным колорантом Lux Toner согласно выбранному в каталоге цвету.

Внимание: Перемешивать Lux Toner следует осторожно, без использования механических мешалок.

Lux Decor наносится в один слой плоской мягкой кистью. Держите кисть под небольшим углом к поверхности. Мазки должны быть короткими, разнонаправленными и перекрывающими друг друга. Важно распределять цветные гранулы равномерно по всей поверхности. Явные следы от кисти можно убрать, растушевав поверхность через 5-10 минут чистой сухой кистью плавными перекрёстными штрихами, едва касаясь поверхности.

Через некоторое время, в зависимости от температуры и влажнасти помещения, когда покрытие слегка подсохнет, но при этом цветные гранулы останутся достаточно влажными, необходимо гибким полипропиленовым шпателем растянуть цветные частички в различных направлениях, выделяя фактуру Lux Decor. Нажим на шпатель должен быть минимальным.

Эксплуатация, реставрация и уход  за покрытием:

Декоративное покрытие Lux Decor может эксплуатироваться во внутренних помещениях с нормальной влажностью. Поверхность можно подвергать влажной уборке без использования химических моющих средств.  Для использования в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется покрыть поверхность слоем лака Poliver.

Техническая информация:

Lux Decor  Premiere

Расход: 0,2 кг/м2

Полное время высыхания: 6-8 ч.

Температура хранения: +5С +35С

Температура нанесения: +12С +35С

Срок хранения: 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке, не

допускать  замораживания.                                                                                           Разбавление: Чистой водой 5-10%

Упаковка: 4 кг. (20м2)

Lux Decor

Расход: 0,150 кг/м2

Полное время высыхания: 6-8 ч.

Температура хранения: +5С  +35С

Температура нанесения: +12С +35С

Срок хранения: 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке, не

допускать замораживания

Разбавление: Готов к использованию.

Упаковка: 3 кг (20м2)

Lux Toner

Расход: 1 упаковка на 3кг Lux Decor

Упаковка: 0,2кг

Температура хранения: +5С +35С