Муарэ

EFFET VELOURS (МУАРЭ)

ОПИСАНИЕ:  Муарэ (MOIRE)  - уникальный бархатистый материал, новинка сезона, обладающий бесконечными возможностями придавать интерьерам самые разные стили – от вкрадчивых, «будуарных» покоев до сверхсовременных металлизированных «шелкографий». Необычная особенность материала - в возможности ремонтировать его с помощью «жесткой губки», трение которой убирает неглубокие царапины или грязь. Можно также колеровать металлизированными красителями Иризэ (IRISE) из гаммы покрытия Саэль (SAEL). Палитра материала представлена 25-ю цветами по каталогу.

RM DISTRIBUTION – производитель.

| УПАКОВКА: | Грунтовка белая Примэр дАккрошаж (PRIMAIRE D’ACCROCHAGE) – 1 и 2,5 л. База белая Эффэ велур - Муарэ (EFFET VELOURS - MOIRE) – 2 кг. Краситель Эффэ велур - Муарэ (EFFET VELOURS - MOIRE) - 200 г Краситель металлизированный Иризэ (IRISE) – 250 г Краситель металлизированный (IRISE) - 250 г/300г Воск Эффэ Велур - Муарэ (EFFET VELOURS - MOIRE) – 1,5 кг. |
| --- | --- |
| СРЕДНИЙ РАСХОД: | Грунтовка белая Примэр дАккрошаж (PRIMAIRE D’ACCROCHAGE)– 1 л на 10 м2 (в один слой). База белая Эффэ велур - Муарэ (EFFET VELOURS - MOIRE) – 2 кг на 10 м2 Краситель Эффэ велур - Муарэ (EFFET VELOURS - MOIRE) - 200 г на банку базы 2 кг Краситель металлизированный Иризэ (IRISE)- 250 г/300г на банку базы 2 кг Воск Эффэ Велур - Муарэ (EFFET VELOURS - MOIRE) – 2 кг на 20 м2 |
| РАЗВЕДЕНИЕ: | Грунтовка белая Примэр дАккрошаж (PRIMAIRE D’ACCROCHAGE)– готова к применению. База белая Эффэ велур - Муарэ (EFFET VELOURS - MOIRE) – готова к применению. Краситель Эффэ велур - Муарэ (EFFET VELOURS - MOIRE) - готов к применению (добавляется в базу). Краситель металлизированный Иризэ (IRISE) - готов к применению (добавляется в базу). Воск Эффэ Велур - Муарэ (EFFET VELOURS - MOIRE) – готов к применению. |

КОЛЕРОВКА:  Палитра материала представлена 25-ю цветами по каталогу.

База MOIRE колеруется двумя видами красителей MOIRE в дозировке, один краситель на базу 2 кг.

Смешать краситель с базой при помощи электрического смесителя. Дать отстояться в течение 5 минут, материал готов к использованию.

НАНЕСЕНИЕ:  Перед нанесением грунтовки PRIMAIRE D’ACCROCHAGE поверхность необходимо очистить от грязи и пыли. На подготовленную поверхность средневорсным валиком нанести один слой специальной грунтовки PRIMAIRE D’ACCROCHAGE.

Внимание: грунтовка PRIMAIRE D’ACCROCHAGE сохнет не менее 24-48 часов. Окончательное высыхание зависит от влажности и температуры помещения.

Обрабатываемая поверхность должна быть однородной, без пятен, здоровой, чистой, немного шероховатой и, обязательно, абсолютно сухой.

После полного высыхания грунтовки (в среднем 48 часов) можно приступать к нанесению предварительно окрашенной базы MOIRE.

Материал можно наносить на такие типы поверхностей как:  гипсокартонные панели, алебастровые панели, бетон, дерево, старые, окрашенные поверхности, штукатурки, цемент и пр.

Базу MOIRE следует наносить небольшими непрерывными перекрёстными движениями, сверху вниз участками до 10м². При нанесении используется прозрачный пластиковый мастерок 35 мм.

Базу MOIRE следует наносить  в 2 тонких слоя. Приступать к нанесению второго слоя можно через 2 часа после нанесения первого. Легкая шлифовка наждачной бумагой по завершении позволит достичь мягкого на ощупь и, вместе с тем, рельефного эффекта.

Для улучшения эксплуатационных характеристик Муарэ (MOIRE) рекомендуется нанести матовый воск Эффэ Велур - Муарэ (EFFET VELOURS  - MOIRE).

Внимание: Допустимо отличие оттенков нанесённого покрытия от образцов, представленных в каталоге. Также оттенки могут варьироваться в зависимости от партии  красителя. Поэтому производитель настоятельно рекомендует перед началом работ сделать пробный выкрас.

ВЫСЫХАНИЕ:  Грунтовка MOIRE: Поверхностное – 24часа

Основное-48 часов

База MOIRE : Поверхностное: 30 минут.

Нанесение второго слоя:  через – 2 часа.

Основное – 24 часа.

Очистка инструмента: Мыльной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Муарэ (MOIRE) можно мыть водой или мыльным раствором спустя 15 дней после нанесения.

Муарэ (MOIRE) можно мыть без сильного нажима, а после покрытия матовым воском на водной основе Эффэ Велур - Муарэ (EFFET VELOURS  - MOIRE) покрытие можно мыть даже с использованием неагрессивных моющих средств.

ВНИМАНИЕ! Не наносить в условиях влажности, превышающих  65% .Не наносить материал при температуре ниже +5°C или выше +30°C.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

ВНИМАНИЕ: Муарэ (MOIRE)  является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.