г. Иваново ул. Крутицкая, 14а

тел. 58-02-08, 92-96-18

e-mail: aragondeco@mail.ru,

www.aragondeco.ru

REFECTO

Декоративное покрытие с эффектом морской пены.

REFECTO – двухкомпонентное декоративное покрытие, состоящее из специального грунтовочного покрытия REFECTO PREMIERE и финишного слоя REFECTO. Этот материал легко наносится и создает моющееся, прочное антистатическое покрытие. Цвета базового и финишного слоев REFECTO могут быть заколерованы по цветовой системе PURCOLOR

REFECTO (РЕФЕКТО)

Уникальный декоративный эффект:
Декоративное покрытие с эффектом морской пены. Этот материал легко наносится и создает моющееся, прочное, антистатическое покрытие.

Преимущества: 
Покрытие с эффектом морской пены.
Этот материал легко наносится и создает моющееся, прочное антистатическое покрытие.
Отталкивает пыль, влагостойкий
Экологически чистый материал.

Подготовка основания:
Перед нанесением Refecto, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других ярко выраженных дефектов. 
Добившись идеально гладкой и ровной поверхности, наносим прописку Муссон и грунт Suprim-100, которую обрабатываем «мелкой» наждачной бумагой.

Нанесение:
Перед использованием Refecto Premiere, добавьте колорант Purcolor типа «В», в соответствии с выбранным цветом в каталоге и смешайте до однородной массы.
Refecto Premiere наносится шерстяным валиком с коротким ворсом (не более 4 мм.).
Для получения качественной окраски, необходимо нанести два слоя Refecto Premiere. 
Второй слой Refecto Premiere рекомендуется наносить не ранее, чем через 2-4 часа после первого. При нанесении распылителем достаточно одного слоя, (давление не менее 6 бар, диаметр сопла пистолета 1,8-2,2мм.)
После полного высыхания Refecto Premiere (6-8 часов), наносится финишный слой Refecto.
Перед использованием Refecto, добавьте колорант Purcolor типа «С», в соответствии с выбранным цветом в каталоге и смешайте до однородной массы.
Покрытие Refecto готово к применению, водой разбавлять нельзя! 
Refecto наносится при помощи натуральной морской губки. Перед тампонированием, на палитру с помощью кисти наносится небольшой слой Refecto. Выбранная сторона морской губки промачивается на палитре, после чего нанесение должно производиться таким образом, чтобы полученные узоры не накладывались друг на друга. 
Для получения равномерного покрытия, необходимо накладывать на поверхность губки одинаковое количество краски.

Техническая информация:

Refecto Premiere
Расход:0,2 кг/м2
pH:9
Вязкость по Brukf.,: 22 000 – 34 000 мПа*с
Плотность: 1,25 г/см³
Полное время высыхания: 6-8 ч.
Температура хранения: +5С +35С
Температура нанесения: +12С +35С
Срок хранения: 12 месяцев в закрытой упаковке.
Готов к использованию.
Упаковка: 5 кг.

Refecto
Расход: 0,05 кг/м2
pH: 9
Вязкость по Brukf.,: 3 500 – 4 500 мПа*с
Плотность: 1, 38 г/см³
Полное время высыхания: 6-8 ч.
Температура хранения: +5С +35С
Температура нанесения: +12С +35С
Срок хранения: 12 месяцев в закрытой упаковке.
Готов к использованию.
Упаковка: 1,25 кг.