г. Иваново ул. Крутицкая, 14а

тел. 58-02-08, 92-96-18

e-mail: aragondeco@mail.ru,

www.aragondeco.ru

Флоки традиционные

Традиционное флоковое покрытие для внутренней отделки стен. Имеет высокую стойкость к истиранию. Может применяться как для отделки жилых помещений, так и общественных учреждений с высокой проходимостью и требованиям к износостойкости и гигиене (школ, больниц, гостиниц, ресторанов, офисов).

Данный вид покрытий на основе водной дисперсии не имеет запаха, очень легок в нанесении и содержании, а также отличается высокой устойчивостью. Флоковое покрытие включает в себя 3 компонента:

- акриловая база на водной основе с замедленным высыханием (200г/кв.м.);

- традиционные флоки, равномерно наносимые на влажную основу (200г/кв.м. и 250г/кв.м. для мелких флоков);

- акриловый матовый или сатиновый лак, наносимый для защиты поверхности и придания ей окончательного вида (100г/кв.м.). ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

- Новые или старые основания должны быть сухими, однородными, непористыми. (Наложение грунтовки обязательно). Их подготовка и условия нанесения должны соответствовать действующим нормам. Темные поверхности перед нанесением светлого базового слоя необходимо обязательно изолировать; для хорошей подготовки абсорбирующей поверхности, для получения однородности базы и равномерности распределения флоков, нанести грунтовку и дать ей высохнуть

- очистить от пыли и жирных пятен старые поверхности

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

Положить на пол у стены пленку шириной в 1 метр, чтобы собрать излишки флоков для их повторного нанесения;

- во избежание статического эффекта, для сбора металлизированных флоков использовать не полиэтиленовую пленку, а бумажное покрытие;

- не топтать осыпавшиеся флоки, которые возможно использовать повторно.

НАНЕСЕНИЕ БАЗЫ

База MODILUX накладывается равномерным густым слоем (200г/кв.м.) валиком с коротким ворсом. Базу разводить водой не требуется, т.к. она готова к употреблению. Рабочее время сохранения адгезионных свойств базы составляет 20-30 мин. (при температуре 20 С, нормальной влажности и отсутствии сквозняков). Тон базы должен соответствовать основному цвету флока или тонировочной пасте Mixol. Колеровать базу можно колорантами серии PURCOLOR (B или С). Для очень темных насыщенных тонов рекомендуется исрпользовать базу MODILUX 0.

Примечание: Для лучшего нанесения флоков, необходимо замедлить время высыхания базы следующим образом:

- наносить базу снизу-вверх, проверяя, хорошо ли нанесена база в местах стыка панелей (стенок);

- избегать источников тепла и сквозняков;

НАНЕСЕНИЕ ФЛОКОВ

Для достижения лучшей сопротивляемости истиранию мы создали материал на основе поливинила и минеральных добавок. Наши флоки прекрасно прикрепляются к большинству материалов, имеющих в своей основе водную дисперсию. Используя предлагаемый нами специальный пистолет для напыления флоков наносить флоки на ещё влажную базу на расстоянии 50 см от стены, до максимального насыщения.

Для равномерного прилипания флоков, необходимо:

- отрегулировать давление пистолета на 1.5-2 атм.;

- убедиться, что основа не абсорбировала базовый слой, и что база нанесена равномерно;

- распылять флоки, направляясь снизу-вверх. Во избежание проявления стыков между участками необходимо прекращать распыление за 10 см от линии стыка.

ОБРАБОТКА ФЛОКОВОГО ПОКРЫТИЯ

После того, как база и флоковое покрытие подсохнут нужно пройтись щеткой по поверхности для удаления излишек флоков. 
По покрытиям с металлизированными флоками пройтись не щёткой, а каучуковым валиком. 

ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ

На сухое флоковой покрытие кистью или валиком нанести равномерный слой лака (100г/кв.м.). Для создания особо матовых стен рекомендуется использовать лак POLIVER MAT :
Следить за тем, чтобы лак не скапливался у плинтусов. 
После использования инструменты промываются водой. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хранение в оригинальной упаковке 6 месяцев в месте, защищённом от сырости и мороза. Покрытие легко моется.

| SUPRIM 200 (пропитка-грунтовка) |
| --- |
| Расход | 1 л/15м2 |
| Время высыхания | 1 час |
| База MODILUX |
| Расход | 200- 250 г/м2 |
| Сохраняет клеящие свойства | до 20 мин. |
| Флоки |
| Расход | 200- 250 г/м2 |
| Лак POLIVER |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Высыхание на прикасание | 3 часа |
| Полное высыхание | 72 часа |