ATF Etnika

Техническое описание.

1. Упаковка.

ATF Etnika – 2,5 л. (краска)

Фон-Перле – 2,5 л. («подложка»)

Toner ATF – 250 мл. (колорант) – необязательный компонент.

2. Разбавление.

Фон-Перле – разбавление водой на 25-30% для первого слоя, 20-25% для второго.

Остальные компоненты разбавлению не подлежат.

3. Тех. сведения.

Очистка инструментов: водой, сразу после нанесения.

Расход: 100 – 150 мл/кв. м.

4. Инструменты.

Специальный шпатель из стали INOX.

5. Хранение.

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении. Максимальный срок хранения 12 месяцев. Не подвергать воздействию температуры ниже +5°С.

6. Нанесение.

Нанести два слоя Фон-Перле с помощью валика с коротким ворсом. Время межслойной сушки составляет 3-5 часов.

При необходимости, с помощью тонера Toner ATF заколеровать краску ATF Etnika и тщательно перемешать ручным способом. Краска может быть нанесена и без предварительного колерования.

Валиком, кистью или другим инструментов нанести на участок (не более 1 кв.м.) подготовленной поверхности равномерный слой ATF Etnika.

С помощью шпателя INOX собрать с поверхности излишки краски ATF Etnika.